تأثير استخدام مادة الميتاكؤولين على خواص الخرسانة

عباس احمد حسين

المعهد التقني / بابل

الخلاصة :

يهدف هذ البحث الى دراسة تأثير استخدام مادة الميتاكؤولين على خواص الخرسانه المتصلبه . تم عمل سبعة خلطات خرسانيه بنسبة خلط  ( 3 : 1.5 : 1 ) وبنسبة ماء الى السمنت (0.50) واضافة واحلال مادة الميتاكاؤولين بنسب  (50,25,10) % من وزن السمنت . تم فحص مقاومة الانضغاط للخرسانه المرجعيه والخرسانه التي ثم اضافة واحلال مادة الميتاكؤولين وكـانت قيــم معدل المقـاومه لستة نماذج هــــي (25 ,27 , 30, 23 ,22 ,20 ,15) و(38 ,43 ,48 ,32 ,33 , 29, 23)  و(42, 54, 57, 40, 38, 32, 18) نت\ملم2 للأعمار(7, 28, 90) يوم على التوالـــي ، اي ان هنالك زيادة في مقاومة الانضغاط للخرسانة ذات اضافة مادة الميتاكؤولين بنسب ( 10 ،25 )% من وزن السمنت ، وتراجع اونقصان في هذه المقاومة للخرسانة ذات اضافة مادة الميتاكؤولين بنسبة (25 % ) من وزن السمنت ولكافة الاعمار ، في حين في حالة احلال مادة الميتاكؤولين  بنسب ( 10، 25 ، 50 ) % من وزن السمنت فان مقاومة الانضغاط للخرسانة قد قلت لكافة الاعمار , كما تم فحص مقاومة شد الانشــــــطار ( الانفلاق  )  وكانت قيم معدل المقاومه لثلاثة نمــاذج هي( 5.3,  5.6,  5.9, 4.2, 5,  4.7, 3.68) و (5.8, 6.1, 6.5, 4.6, 5.4, 5.1, 4.1)  و (6.4, 6.7, 7.2, 4.9, 5.8, 5.4, 4.3) نت\ملم2 للاعمــار (28, 56, 90) يوم على التوالي .

ان اضافة الميتاكؤولين بالنسب ( 10 ،25 )% من وزن السمنت والمذكورة اعلاه ادى الى تحسن بالغ الاهمية في مقاومة الانضغاط للخرسانة مقارنة بالخرسانة المرجعية ولكافة الاعمار على عكس عملية الاحلال النسبي حيث كان لها تاثير سلبي على مقاومة الخرسانة حيث تراجعت المقاومة ولكافة الاعمار وكذلك الحال بالنسبة الى مقاومة شد الانشطار ولكافة الاعمار ايضا .

Abstract :

This research aims to study the effect of using  on properties of hardening  concrete.  This work involves seven concrete mixtures of ( 1 :1.5 :3 ) and water cement ratio is  (0.50 ) by adding and replacement metacaolin material of ( 10 ,25 ,50) % by weight of cement . Compressive strength is   tested of referenced concrete mixture . Adding and replacement metacaolin for concrete mixture , where  Compressive strength for six samples are (27, 25 ,30 ,23 , 22 , 20 , 15 ) , ( 38 , 43 , 48 , 32 , 33 , 29 ,23 ) and (42 ,54 ,57 ,   40 , 38 , 32 , 18 ) N / mm 2 for ages ( 7 ,28 90) days respectively .Increasing of compressive strength of concrete adding   metacaolin     with ( 10, 25 ) % by weight of cement,  and decreasing of compressive strength of concrete adding   metacaolin     with (50%) by weight of cement, while replacement metacaolin concrete mixture of  (10, 25, 50 ) % by weight of cement occurs decreasing of compressive strength of concrete at all ages of ( 7,28,90 ) days .

Also , average splitting tensile strength are tested  for three samples ( 5.3 ,5.6, 5.9 , 4.2,5.0,4.7,3.68 ) , ( 5.8 ,6.1 , 6.5 ,4.6 ,5.4 ,5.1 ,4.1 ) and ( 6.4 ,6.7 ,7.2 ,4.9 ,5.8 ,5.4 ,4.3 ) N /mm 2 for ages of ( 28 ,56 ,90 ) days respectively .

Adding metacaolin for concrete mixture of (10,25 )% by weight of cement improves the compressive strength of concrete comparing with referenced concrete mixture opposite of replacement metacaolin for concrete mixture where has negative effecting of compressive strength of concrete for all their ages . Also average splitting tensile strength are has the same condition .

المقدمة      Introduction

ان استخدام المضافات المعدنية في الخرسانة مثل غبار السليكا والحبيبات الناعمة لخبث الافران والميتاكؤولين تحسن البنية المسامية للخرسانة ومن ثم تحســـــــــن من ديمومتها ، سواء عند تغيــــير نسب خلــــــط المواد المكونة للخرسانة او طريقة الانضـــاج او درجة التعرض للظروف الجـــــــــــوية
 Bilodeau, Malhotra et al (19943).

لقد اجريت العديد من البحوث لدراسة تأثير استخدام المضافات المعدنية على الخرسانة وقد بينت نتائج هذه البحوث الفائدة الايجابية من استخدام هذه المضافات. ان تأثير هذه المضافات يختلف من مضافة الى اخر , فكل مضاف يؤثر في البنية المجهرية لعجينة السمنت ويؤثر في انكماش الخرسانة . ان المواد البوزولانية تزيد بشكل عام من انكماش الخرسانة وذلك لكونها تؤدي الى زيادة حجم عجينة السمنت عن طريق امتلاكها لوزن نوعي اقل من الوزن النوعي للسمنت الاعتيادي و كذلك كون المواد البوزولانية ذات تفاعلات بطيئة فأنها تضاف عادة بنسـبة اكبر من ( 1:1 ) لتأمين الحصول على المقاومة المطلوبة بعمر 28 يوم ( المشهدي ،2009  ).

ان الاختلاف في البنية المجهرية بين عجينة السمنت المتمئ من المنطقة الانتقالية وتلك البعيدة عنها يلعب الدور الاساسي في تحديد مقاومة الخرسانة   .

ويعد الميتاكؤولين عالي الفعالية من المضافات المعدنية ذات الفعالية الاسمنتية , وهي مواد بوزولانية تتكون من مواد سيليكية ومواد الومينية تنتج من حرق الكؤولين النــقي ( Caolinite)  Al2Si2O5(OH)4)) عند درجات حرارة تتراوح بين ( 900-700 ) ݥ ,وقد وجد ان تحولات بنيوية نتيجة التعرض للمعالجة الحرارية في الهواء وعند الضغط الجوية الاعتيادي حيث تبدأ نزع الهيدروكسيد من المركب عند درجات حرارة ما بين 550 - 600 Ć ليتحول الى مادة الميتاكاؤولين Al2Si2O7 وقد وجدت الدراسات ان فقدان مستمر لمجموعة الهيدروكسيد عند درجات حرارة تتجاوز الـ 900 Ć . وقد اوعز ذلك الى حدوث عملية Oxidation  تدريجية للميتاكؤولين .

ان الميتاكؤولين ليس عبارة عن مزيج بسيط من السليكا 2SiO عديمة التبلور والالومينا Al3O2 ، لكنه بنية معقدة عديــــــــــــــــــــمة الشـكل تحافظ على ترتيب ليس بلوريا بل مكدســـــــة من طبقات ســــــــداسية الوجوه  (2008  Schroeder, ) .

(550-600)

2Al2Si2O5(OH)4                                                           2Al2Si2O7 (   )+ 4H2o

يؤدي التسخين الى درجات حرارة ما بين 925-950 ݥ الى تحول مادة الميتاكؤولين الى مادة مشوهه من الـ Spinel من سيليكا ـ المنيوم مشوه Si3Al4O12 والذي يطلق عليه غاما ـ المنيوم .

2Al2Si2O   Al4Si3O12  + SiO2

اما زيادة التسخين الى حوالي اكثرمن 1050 ݥ فيؤدي الى تكتل الـ Spinel على بعضها وتتحول الى الومينيت والى الكريستابوليت عالي التبلور :

1050

3Al4Si3O12                                       2Al6Si2O13  +5SiO2

وقد وجد ان استخدام مسحوق الميتاكؤولين عالي الفعالية يحسن الخواص الهندسية للخرسانة بشكل افضل من غبار السليكا ( Caldarone et al 1994        ) .

تستخدم المضافات البوزولانية او ما تسمى بالسمنتية الاضافية في كثير من الاحيان لتحل محل جزء من وزن السمنت حيث تتراوح نسبة الاحلال هذه في الخرسانة عالية المقاومة بيــــــن ( 10-40 ) % من وزن السمنت وفي الحالات التي يزداد فيها الحجم الكلي للمواد السمنتية نتيجة اضافة المواد البوزولانية حيث يمكن تقليل حجــــــم الرمل في الخلط (  Wolsiefer   )  .

تكون المضافات المعدنية ذات خواص سمنتية او بوزولانية او قد تكون ذات خواص اخرى , ومعظم المواد المستخدمة هي بهيئة مسحوق يفوق السمنت البوزولاني نعومة ، وبذلك تؤثر في الخواص الفيزيائية لعجينة السمنت الطرية باسلوب مماثل للسمنت وتستخدم هذه المضافات في اي نوع من انواع الخرسانة .

المواد البوزولانية هي مواد سيليكونية او سيليكونية والومينية لا تملك لوحدها خواص سمنية او قد تكون ذات خواص سمنتية قليلة ولكن عندما  تكون بدرجة عالية من النعومة وبوجود الرطوبة تتفاعل كيميائيا مع هيدروكسيد الكالسيوم بدرجات الحرارة الاعتيادية لتكوين مركبات ذات خواص سمنتية (1978 ACI ) .

المضافات المعدنية ذات الخواص السمنية او البوزولانية تؤثر في  متطلبات الماء للخرسانة وتؤثر في محتوى الاسمنت ، ولكن بسبب خواصها تعتبر جــــزءا من المواد السمــــــنتية وتستعمل بحدود (15-40 % ) من وزن المواد الاسمنتية الكلية في الخرسانة ويعتمد ذلك على الغرض من استخدام الخرسانة ومواصفات العمل المطلوب (      ) . ان استخدام المضافات المعدنية في الخرسانة تحسن البنية المسامية  ومن ثم تحسن ديمومتها ، وقد بينت نتائج العديد من البحوث الفائدة الايجابية لاستخدام هذه المضافات سواء عند تغيير نسب خلط المواد المكونة للخرسانة او طريقة الانضــــــــاج او درجة التعرض للظروف الجــــــــوية . (Bilodeau et al 1994) .

الجزء العملي Experimental Works

ضمن الجزء العملي على ما يلي :

أولا : المواد المستخدمة في البحث :

تم استخدام المواد التالية في البحث والمدرجة فحوصاتها المختبرية :-

السمنت : تم استخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي والمنتج من معمل سمنت الكوفة والمطابق للمواصفة العراقية رقم 5 لسنة 1984 (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية )  ، و الجداول رقم (1) و (2) تبين نتائج الفحوصات الفيزيائية والكيميائية للسمنت المستخدم .

جدول رقم (1) : نتائج الفحوصات الكيميائية  للسمنت

| نوع الفحص | النتائج | حدود المواصفة العراقية رقم 5 لسنة 1984 |
| --- | --- | --- |
| ثاني اوكسيد السيليكون 2(Sio)% | 22.7 |  |
| اوكسيد الكالسيوم (CaO) % | 62.02 |  |
| اوكسيد الالومنيوم (Al2O3) % | 4.56 |  |
| اوكسيد الحديديك (Fe2O3) % | 3.9 |  |
| اوكسيد المغنيسيوم (MgO) % | 1.76 | لا يزيد عن (5 % ) |
| ثالث اوكسيد الكبريت (SO3) % | 2.74 | لا يزيد عن (2.5 % ) اذا كان ( C3A) اقل من ( 5 % لا يزيد عن (2.8 % ) اذا كان( C3A) اكثر من ( 5 % ) |
| الفقدان عند الحرق % | 1.3 | لا يزيد عن (4 % ) |
| عامل الاشباع الجيري | 0.91 | ( 1.02-0.66) |
| المواد غير قابلة للذوبان % | 0.82 | لا يزيد عن ( 1.5 % ) |
| سيليكات ثلاثي الكالسيوم ( C3S)% | 35.88 |  |
| سيليكات ثنائي الكالسيوم ( C2S)% | 38.1 |  |
| الومينات ثلاثي الكالسيوم ( C3A)% | 5.5 |  |
| الومينات حديد رباعي الكالسيوم C4AF)% | 13.26 |  |

جدول رقم (2) : نتائج الفحوصات الفيزيائية للسمنت

| نوع الفحص | النتائج | حدود المواصفة العراقية رقم 5 لسنة 1984 |
| --- | --- | --- |
| وقت التماسك الابتدائي ( دقيقة ) | 80 | لا يقل عن 45 دقيقة |
| وقت التماسك النهائي ( ساعة ) | 6:20 | لا يزيد على 10 ساعات |
| مقاومة الانضغاط بعمر (3يوم ) | 15.7 | لا تقل عن 15 نت / ملم 2 |
| مقاومة الانضغاط بعمر (7يوم ) | 24.5 | لا تقل عن 23 نت / ملم 2 |

- الركام الناعم : تم استعمال الرمل المنتج من مقالع كربلاء (معمل المعادن) والمطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) ضمن منطقة التدرج الثانية ونســـبة الكبريتات فيه ( 0.32% )، معاير النعومة (2.674 ) ، والوزن النوعي (2.63) ، والجدول رقم (3) يبين التحليل المنخلي للركام الناعم المستخدم .

جدول رقم ( 3) التحليل المنخلي للركام الناعم المستخدم   .

| حجم المنخل (mm) | النسبة المئوية المارة | حدود المواصفة العراقية 1984 /(45 ) منطقة التدرج الثانية |
| --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 100 |
| 5 | 100 | 100-90 |
| 2.36 | 91 | 100-75 |
| 1.18 | 64.7 | 90-55 |
| 0.6 | 50.4 | 59-35 |
| 0.3 | 21.8 | 30-8 |
| 0.15 | 4.7 | 10-0 |

- الركام الخشن : تم استعمال الحصى المكسر المنتج  من مقالع النباعي والمطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية) ونســـبة الكبريتات فيه (0.086% )، والوزن النوعي ( 2.67 ) ، ومقاس الركام ( (mm  20-5, والجدول رقم (4)  يبين التحليل المنخلي للركام الخشن المستخدم .

جدول رقم ( 4) التحليل المنخلي للركام الخشن.

| حجم المنخل (mm) | النسبة الوزنية المارة % | حدود المواصفة العراقية رقم 1984/ (45 ) |
| --- | --- | --- |
| 3.75 | 100 | 100 |
| 20 | 97.3 | 100-95 |
| 10 | 48.2 | 60-30 |
| 5 | 4.7 | 10-0 |

- مادة الميتاكاؤولين : تم استعمال مادة الميتاكاؤولين عالي الفعالية وهي من المضافات المعدنية ذات الفعالية الاسمنتية وهي مواد بوزولانية والجدول  رقم ( 5 ) يبين التحليل الكيميائي لمادة الميتاكاؤولين .

جدول رقم ( 5) : نتائج التحليل الكيمياوي للميتاكؤولين

| الاوكسيد | النتيجه % |
| --- | --- |
| SiO2 | 38.5 |
| CaO | 17.8 |
| MgO | 3.8 |
| Al2O3 | 9.5 |
| Fe2O3 | 4 |
| SO3 | 2.8 |
| Loss of Ignition L.O.I | 17.9 |

- ماء الخلط والمعالجة : تم استعمال الماء الصالح للشرب ( ماء الاسالة ) كماء للخلط والمعالجة ولجميع النماذج .

ثانيا " : تحضير الخلطات :

تم تحضير خلطة مرجعية بدون اي اضافات بنــــــــسبة خلط ( 1: 1.5 :3 ) ونســــبة ماء / سمنت (0.50)، كما تم تحضير ثلاث خلطات باضافة ثلاث كميات من مادة الميتاكؤولين ( 40 ، 100 ، 200 ) كغم / م 3 وثلاث خلطات باحـــــــــلال ( 40 ، 100 ، 200 )  كغم / م 3  من مادة الميتاكؤولين محل السمنت وبنفس بنـــــــسبة الخــلط ( 1 : 1.5: 3  )  ونســبة ماء / سمنت ( 0.5 ) باستخدام طريقة التصميم الامريكية.

الجدول رقم ( 6  ) مكونات الخلطات الخرسانية

| نوع الخلطة | كمية السمنت كغم/ م3 | كمية الرمل كغم/ م3 | كمية الحصى كغم/ م3 | كمية الميتاكؤولين كغم/ م3 | نسبة الماء إلى السمنت % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مرجعية | 400 | 600 | 1200 | 0 | 0.5 |
| اضافة الميتاكؤولين | 400 | 600 | 1200 | (200،100،40) | 0.5 |
| احلال الميتاكؤولين | (200،300،360) | 600 | 1200 | (200،100،40) | 0.5 |

ثالثا" : عمل النماذج :

تم استعمال القوالب الحديدية بابعاد ( 150 ×150×150 ) ملم وبموجب المواصفة القياسية البريطانية (B.S.1881-1989  ) لصب النماذج الخاصة بفحص مقاومة الانضغاط وبمعدل ستة نماذج لكل خلطة وللاعمار ( 7 و 28 و90) يوم حيث تم ملأ المكعبات بالخرسانة على شكل ثلاث طبقات وتم رصها ميكانيكيا باستخدام الهزاز لمـــــدة تتراوح بيـــــــن ( 10 -15 ) ثانية للحصول على خرسانة متجانسة ، كما تم استخدام نماذج اسطوانية بابعــــــــاد ( 150 × 300 ) ملم  وبموجب المواصفة القياسية الامريكية ( ASTM C496 , C192-2004 )  لصب النماذج الخاصة بفحص الانقلاق وبمعدل ثلاثة نماذج لكل خلطة وللاعمار ( 28  , 56  ’ (90     يوم وبنفس الطريقة المستعملة لنماذج فحص مقاومة الانضغاط .

رابعا" : المعالجة والانضاج :

تم استخدام احواض خاصة للانضـــاج مملوءة بالماء بدرجة حرارة تقريبا ( 25 درجة مئوية ) وضعت فيها النماذج الخرسانية  لحين وقت الفحص .

خامسا " : الفحوصات المختبرية :

تم فحص قابلية التشغيل باستخدام جهاز فحص الهطول  وحسب المواصفة القياسية البريطانية  B.S. 1881 Part 2 : 1970 )  )، كما تم فحص مقاومة الانضغاط بجهاز فحص الانضغاط ( 200 ) طن وبسرعة موصوفة ( 15 ميكانيوتن / م2 / دقيقة ) وبموجب المواصفة القياسية البريطانية ( B.S. 1881 : 1971 )  ولحين تصدع النماذج ، وكذلك تم فحص مقاومة الانفلاق حسب المواصفة القياسية الامريكية  (ASTM C496 -04 ) والتي تعتبر من اهم الفحوصات المستخدمة في تقييم مقاومة الشد غير المباشر للخرسانة .

النتائج والمناقشة  Results  and Discussion

يبين الجدول رقم (7) تأثير اضافة واحلال مادة الميتاكؤولين الى الخلطات الخرسانية حيث ازداد الهطول من ( 57 ملم ) الى ( 60 ’ 63 ) ملم عند اضافة مادة الميتاكؤولين بنسبة ( 10 , 25 ) % من وزن السمنت ونقصان الهطول الى ( 50 ملم ) عند استخدام هذه المادة بنسبة ( 50 % ) من وزن السمنت . اما عند احلال مادة الميتاكؤولين محل جزء من وزن السمنت المستخدم فقد  زاد الهطول الى ( 59 , 65 , 67 ) ملم ، وهذا يتفق مع ما ذهــــــــب اليه (Bache)  ،  في ان الالية المؤدية الى تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية باستخدام المضافات المعدنية الدقيقة تكمن في تحسين قابلية تزليق عجينة السمنت في الخرسانة وفي زيادة تماسك الخليط حيث تكون نعومة حبيبات المضاف وشكلها ذات اهمية كبيرة حيث تقوم هذه المواد بعزل جزيئات الماء عن المنطقة المجاورة لحبيبات الاسمنت , وان تحرر جزيئات الماء من حبيبات السمنت سيزيد من الماء الحر الذي يحسن من مائعية هذه الخلطة (1981 (Bache  ,  .

اما سبب نقصان الهطول عند استخدام مادة الميتاكؤولين بنسبة ( 50 % ) بسبب حاجة الخرسانة للماء عدا في حالة استخدام هذه المواد مع المضافات المقللة للماء .

كما يبين الجدول رقم (8) والشكل رقم (  1 ) تأيئر اضافة حيث ازدادت مقاومة  الانضغاط بمقدار (0.08 ,0.13 ,0.28 ) و ( 0.2 , 0.26  ، 0.35 ) عن مقاومة الانضغاط المرجعية عند اضافة مادة الميتاكاؤولين بنسب ( 10 ’ 25 ) % من وزن السمنت وللاعمار ( 7 ,28 ,90 ) يوم على التوالي ، بينما انخفضت مقاومة الانضغاط بمقدار ( 0.08 ,0.15 ,0.04 ) عن مقاومة انضغاط الخلطة المرجعية عند استخدام مادة ميتاكؤولين بنسبة ( 50% ) من وزن السمنت وللاعمـــــــار ( 7 , 28 , 90 )  يوم على التوالي . ويبين الشكل (2) احلال جزء من وزن السمنت بمادة الميتاكؤولين فقد انخفضت مقاومة الانضغاط بمقدار (0.12 , 0.13 , 0.09 ) و ( 0.2 , 0.23 , 0.23 ) و ( 0.4 , 0.39 , 0.33 ) عن مقاومة الانضغاط المرجعية بنسب احلال ( 10 , 25 , 50 ) % وللاعمار ( 7  , 28 , 90 ) يوم على التوالي .

كما يبين الجدول رقم ( 9 ) والشكل رقم ( 3 ) تأثير اضافة مادة الميتاكؤولين على مقاومة انفلاق الخرسانة والشكل رقم ( 4 ) تأثير احلال مادة الميتاكؤولين على مقاومة انفلاق الخرسانة حيث يلاحظ وزيادة في مقاومة الانفلاق بمقدار ( 0.2 ، 0.2 ، 0.23  ) عن مقاومة انفلاق الخرسانة المرجعية عند اضافة هذه المادة بنسب ( 50 ) % من وزن السمنت ويلاحظ زيادة مقاومة انفــــــــــــــلاق بمـــــــــقدار ( 0.05 ، 0.06 ، 0.09 )  و (0.11 ، 0.12 ، 0.15  ) و ( 0.28 ، 0.29 ، 0.32 ) عن مقاومة انفلاق الخرسانة المرجعية عند احلال هذه المادة بنسب ( 10 ,25 ، 50 ) % من وزن الاسمنت وللاعمار ( 7 ,28 ,90 ) يوم على التوالي ، وهذا يتفق مع ما ذهب اليه  Geiker et al , Torii and Kawamura)   ) في ان استخدام المواد البوزولانية ذات الفعالية العالية كرماد قشور الرز وابخرة السيليكا المكثفة والميتاكؤولين  بنســـــــب تقل عن ( 30% ) يؤدي في الغالب الى استـــــــــــتهلاك هيدروكســــــيد الكالســـــيوم الموجودة في عجينة الاسمـــنت المتميئــــة وتحسين البيئة المســـامية للخرسانة  .

ان المصدر الرئيسي لتأئير مادة الميتاكؤولين في الخرسانة المتصلبة هو التفاعل الكيميائي بين المركبات السيليكونية للمواد البوزولانية وهيدروكسيد الكالسيوم المتحرر من اماهة السمنت البورتلاندي مؤدية الى تكوين مواد سمنتية مستقرة فيزيائيا وكيميائيا ( Malguori  ) , ( وسامر) .

جدول رقم (7) نوع الخلطـــة ومقدار الهطول

| نوع الخلطة | الهطول ( ملم ) |
| --- | --- |
| مرجعية | 57 |
| 10% اضافة | 60 |
| 25% اضافة | 63 |
| 50% اضافة | 50 |
| 10% احلال | 59 |
| 25% احلال | 65 |
| 50% احلال | 67 |

جدول رقم (  8   ) نتائج مقاومة الانضغاط للمكعبات الخرسانية  Mpa

| نوع الخلطة | مقاومة الانضغاط لمعدل (6) نماذج (Mpa.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | العمر (يوم) |  |  |
|  | 7 | 28 | 90 |
| مرجعية | 25 | 38 | 42 |
| 10% اضافة | 27 | 43 | 54 |
| 25% اضافة | 30 | 48 | 57 |
| 50% اضافة | 23 | 32 | 40 |
| 10% احلال | 22 | 33 | 38 |
| 25% احلال | 20 | 29 | 32 |
| 50% احلال | 15 | 23 | 28 |

الجدول رقم (  9 ) :  نتائج  مقاومة الانفلاق للمكعبات الخرسانية  Mpa

| نوع الخلطة | مقاومة الانفلاق معدل (6) نماذج (Mpa.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | العمر (يوم) |  |  |
|  | 28 | 56 | 90 |
| خلطة مرجعية | 5.3 | 5.8 | 6.4 |
| 10% اضافة | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
| 25% اضافة | 5.9 | 6.5 | 7.2 |
| 50% اضافة | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
| 10% احلال | 5 | 5.4 | 5.8 |
| 25% احلال | 4.7 | 5.1 | 5.4 |
| 50% احلال | 3.8 | 4.1 | 4.3 |

الشكل رقم (1 ) تأثير اضافة مادة الميتاكؤولين على مقاومة الانضغاط  للخرسانة

7

28

90

الشكل رقم (2 ) تأثير احلال مادة الميتاكؤولين على مقاومة الانضغاط للخرسانة

7

90

28

الشكل رقم (3 ) تأثير اضافة مادة الميتاكؤولين على مقاومة الانفلاق للخرسانة

28

56

90

الشكل رقم (4 ) تأثير احلال مادة الميتاكؤولين على مقاومة الانفلاق للخرسانة

56

90

28

الاستنتاجات والتوصيات Conclusions and Recommendations

- امكانية اضافة او احلال مادة الميتاكؤولين كسمنت في الخلطة لتحسينها خواص الخرسانة  الطرية والمتصلبة .

- يمكن اضافة مادة الميتاكؤولين بنسبة ( 10, 15 )% من وزن السمنت والتي ادت الى زيادة في مقاومة الانضغاط والانفلاق , كذلك ان اضافة مادة الميتاكؤولين بنسبة (  50 ) % من وزن السمنت تم الحصول على خرسانة ذات مقاومة جيدة .

- اضافة او احلال مادة الميتاكؤولين قد حسن من قابلية التشغيل الخرسانة وذلك بزيادة مقدار الهطول للخلطات الخرسانية .

- نوصي باستخدام مادة الميتاكؤولين لما لها من فعالية سمنتية وبوزولانية في الخلطات الخرسانية .

المصادر

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية , " المواصفة القياسية العراقية رقم (5) لعـــــام (1984) : الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي " بغداد ، العراق (1984).

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية , " المواصفة القياسية العراقية رقم ( 45) لعــام (1984) : الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي " بغداد ، العراق (1984).

سامر عبد الامير المشهدي " الخرسانة عالية المقاومة " استاذ مساعد ، جامعة بابل ، كلية الهندسة (2009).

ASTM C494 , 2004, " Standard and Specification for Chemical Admixture for Concrete ", Annual Book of ASTM Standard, Vol., 02, 04, PP 271-279. (2004).

American Concrete Institute, ACI Committee 116,"Cement and Concrete Terminology", SP-19(78). Detroit PP(50), (1978).

Bache  H. H., "Densified  cement /ultra Fine Particle Based Material", Second International Conference on Super Plasticizer in Concrete. Ottawa, June, PP 1-35, (1981).

Bilodeau A., Sivasundaram V., Paiter K. E. and Malhotra V. M., " Durability of Concrete incorporation  High Volume of Fly Ash from Sources in the U.S., ACI Materials Journal , Jan.-Feb., vol.91, No. 1 ,PP3-12, (1994).

Geiker M., Thaulow N., and Aderson P.J. , "Assessment of Rapid Chloride permeability Test of Concrete with and without Mineral Admixture " Durability of Building Materials and Component Proceedings of the Fifth International Conference Held, Nov., 7-9 , Brighton M. Malhotra; ACI, Detroit, Ml PP 1099-1113 ( ACI SP-145 ), (1990).

M., Gualtieri, A., Artioli, G., and , Bellotto the kaolinite –mullite  Clark, S.M. " Kinetic Study." Dehydroxylation Reaction Sequence. Part I : kaolinite. 214-207 :22 Phys. Chem. Minerals. (1995).

Schroeder, Paul " New Caolin", Retrived on Georgia Encyclopedia., (12-12-2003- 01-08-2008).

Wolsiefer, John, "Ultra High – Strength Field Place able Concrete with Silica Fume Admixture", Concrete International Design and Construction, V.6, No.4,  Apr.PP.25-31.