دراسة تأثير مادةTiO2 على انعكاسية الخلية الشمسية نوع GaAs

لميس عبد الكريم

كلية العلوم للبنـات- جامعة بابل

الخلاصة

يتضمن البحث دراسة نظرية لتأثير مادةTiO2 على انعكاسية الخلية الشمسية نوع GaAs، تم اقتراح عدة تصاميم باضافة مادةTiO2 للخلية الشمسية، حيث تم في التصميم الاول ترسيب مادة TiO2 فوق الخلية الشمسية وفي التصميم الثاني تم ترسيب الطبقة اسفل الخلية الشمسية، اما في التصميم الثالث فكانت الخلية الشمسية لاتحتوي على طبقة TiO2، وقد تم حساب الانعكاسية للتصاميم المختلفة بالاعتماد على نظرية المصفوفة المميزة لايجاد افضل تصميم تكون فيه للانعكاسية اقل قيمة، حيث وجد ان افضل تصميم هو عندما تكون طبقة TiO2 مرسبة فوق الخلية الشمسية وعند السمك البصري لايساوي ربع طول موجي(Non QWT) حيث تصل انعكاسيتها عند طول موجة التصميم الى(7.18E-12).

Abstract

This work includes a theoretical study to the effect of TiO2 material on reflectance of the GaAs solar cell. Many designs were suggested by adding TiO2 material on the solar cell, in first design TiO2 material was deposited above the solar cell and in the second design TiO2 material was deposited under solar cell whereas in the third design the solar cell haven’t TiO2 layer, the reflectance of various designs were calculated by depending on the characteristic matrix theory to obtain optimum design of lowest value of reflectance. It was found that the best design when the TiO2 layer was deposited above GaAs solar cell and when the optical thickness not equal to the quarter of wavelength (Non QWT) in which its reflectance at wavelength design reach up to (7.18E-12).

1. المقدمة

إن الخلايا الشمسية هي عبارة عن محولات فولتاضوئية تقوم بتحويل ضوء الشمس المباشر إلي تيار كهربائي، وهي نبائط شبه موصلة وحساسة ضوئياً ومحاطة بغلاف أمامي وخلفي موصل للكهرباء لــقد تم إنماء تقنيات كثيرة لإنـتــاج الخلايـا الشمسيـة عبر عمليات متسلسلة من المعالجات الكيميائية والفيزيائية والكهربائية على شكل متكاثف ذاتي الآلية أو عالي الآلية(Chapin et al., 1974)، كما تـم إنماء مواد مختلفـة من أشباه الموصلات لتصنيع الخلايـــا الشمسية على هيئة عناصر كعنصر السيليكون أو على هيئة مركبات كمركب الجاليوم زرنيخ وفوسفيد الأنديوم وكبريتيد النحاس وغيرها من المواد الواعدة لصناعة الفولتوضوئيات(Sze, 2007). ان كفاءة الخلايا الشمسية يعتمد على عدة عوامل منها ظاهرة الانعكاس حيث تسبب ظاهرة الانعكاس عند سقوطها على الخلايا الشمسيسة خسائر كبيرة في كمية الطاقة النافذة وبالتالي تقليل كفاءتها حيث تتميز اغلب اشباه الموصلات بالانعكاسية العالية ويمكن التقليل من انعكاسية الضوء الساقط الى اقل حد ممكن من خلال استعمال الطلاء المضاد للانعكاس(Antireflection Coating) والذي يعد من اهم الاساسيات في زيادة كفاءة الخلية الشمسية
(Al-Abbasi, 1993; Mitsa et al., 2005)، وقد تم في هذا البحث اضافة طبقة TiO2  والتي تعتبر مادة غير اساسية في عملية حدوث الظاهرة الفولتاضوئية ولكنها تساعد في زيادة كمية الضوء الممتص وبالتالي تقليل انعكاسية الخلية الشمسية.

2. الجزء النظري

تعتبر الانعكاسية من العوامل المهمة التي تؤثر في كفاءة الخلايا الشمسية حيث يؤدي تقليل الانعكاسية الى زيادة كفاءة الخلية الشمسية حسب العلاقة التالية(Townsed, 2000; Simeonev et al., 1987)

حيث أن:

تمثل الكفاءة الكمية.(QE)

) هي الانعكاسية.R)

هي معامل الامتصاص.(α)

) تمثل طول انتشار حاملات الشحنة.Lp)

هي عرض منطقة النضوب.	)w)وان

حسب هذه المعادلة فان الكفاءة الكمية تصل الى اعلى قيمة لها عندما تكون الانعكاسية مساوية للصفر اي (R=0) لذلك فقد تم تقليل الانعكاسية من خلال اضافة مادة ثنائي اوكسيد التيتانيوم كمادة مضادة للانعكاس وقد تم حساب الانعكاسية اعتماداً على نظرية المصفوفة المميزة(Characteristic Matrix Theory) والتي تعطى بالصيغة الآتية((Rasheed, 1996):

حيث ان:

: عدد الطبقات المرسبة.q

.r: معامل انكسار الطبقة  nr

: معامل انكسار المادة الأساس.nsub

.r سمك الطور للطبقة :δr

سعة المجالين الكهربائي والمغناطيسي على التوالي.:B,C

وقد تم تحديد السمك البصري للطبقات(ربع ونصف طول موجي) بالاعتماد على المعادلة الاتية:

(Catala’n, 1962)اما السمك البصري لايساوي ربع طول موجي فقد تم ايجاده من خلال المعادلتين

حيث ان:

: معاملات الانكسار للهواء والطبقة الاولى والثانية على التوالي.n2,n1,no

1 δ،2δ: سمك الطور للطبقتين الاولى والثانية على التوالي.

3. النتائج والمناقشة

تم اختيار الخلية الشمسية نوع GaAs وقد تم تقليل انعكاسيتها باضافة طبقة مضادة للانعكاس من مادة TiO2 عند مدى الضوء المرئي وعند طول موجة التصميم(550nm) وقد كان تصميم النماذج كالاتي:

التصميم (أ) تحتوي الخلية الشمسية على طبقة من TiO2 وذلك بترسيبها فوق الخلية الشمسية.

التصميم(ب) تحتوي الخلية على طبقة من TiO2 وذلك بترسيبها اسفل الخلية الشمسية.

التصميم (ج) لاتحتوي الخلية الشمسية على طبقة من TiO2.

يوضح الشكل(2) تغير منحني الانعكاسية مقابل الطول الموجي للتصميم (ج) عندما يكون السمك البصري ربع ونصف طول موجي حيث يتضح من الشكل بان الانعكاسية تصل الى ادنى قيمة لها(R=0.0425) عندما يكون السمك البصري ربع طول موجي(QWT)، اما الشكل(3) فيوضح تغير الانعكاسية مقابل الطول الموجي للتصاميم(أ،ب،ج) عندما يكون السمك البصري مساويا لربع طول موجة التصميم حيث يتضح من الشكل بان التصميم (أ) هو الذي يحقق اقل انعكاسية حيث تصل قيمتها(R=0.0046)، اما الشكل (4) فيوضح تغير  الانعكاسية مقابل الطول الموجي عندما يكون السمك البصري نصف طول موجي(HWT) ويلاحظ من الشكل بان جميع التصاميم الثلاث تكون ذات انعكاسية متساوية عند طول موجة التصميم حيث تصل قيمتها(R=0.04258)، اما الشكل(5) فيوضح تغير الانعكاسية مقابل الطول الموجي للتصميم(أ) عندما يكون السمك البصري لكل طبقة لايساوي ربع طول موجي(Non QWT) حيث يتضح من الشكل بأن الانعكاسية تصل الى أدنى قيمة لها(R=7.18E-12) عند طول موجة التصميم ، اما الشكل (5) فيبين مقارنة بين انعكاسية التصميم(أ) باختلاف السمك البصري، يتضح من خلال هذه الاشكال ان اقل قيمة للانعكاسية تكون عند التصميم (أ) وعندما يكون السمك البصري لايساوي ربع طول موجي. والجدول الآتي يوضح قيم الانعكاسية عند طول موجة التصميم للتصاميم الثلاث.

جدول (1) قيم الانعكاسية عند طول موجة التصميم للتصاميم الثلاثة

| قيمة الانعكاسية(R) | السمك البصري | التصميم |
| --- | --- | --- |
| 0.004647 | QWT | أ |
| 0.04258 | HWT |  |
| 7.18E-12 | Non QWT |  |
| 0.204143 | QWT | ب |
| 0.04258 | HWT |  |
| 0.57008 | QWT | ج |
| 0.04258 | HWT |  |

4. الاستنتاجات

1. تعتبر مادة ثنائي اوكسيد التيتانيوم من المواد التي يمكن استعمالها كطلاء مضاد للانعكاس للخلية الشمسية نوع .GaAs

فوق الخلية الشمسية وعند السمكTiO2. ان افضل تصميم تكون عنده للانعكاسية اقل قيمة هو عند ترسيب طبقة2

البصري لايساوي ربع طول موجي حيث وصلت قيمة الانعكاسية الى(7.18E-12) بعد ان كانت قيمتها (0.04258) قبل الترسيب.

3. عند السمك البصري نصف طول موجي تكون قيمة الانعكاسية عند طول موجة التصميم متساوية للتصاميم الثلاث.

References

Al-Abbasi. A.M. (1993), "A Study of Electrical and Optical Properties of the ZnO Thin Film and its Effect as Antireflection Coating on the Silicon Solar Cells", M.Sc. Thesis, Al-Mustansiriya University.

Catala’n. L.A. (1962), "Some Computed Optical Properties of Antireflection Coating", J.Opt.Soc.Am. 52, 437-440.

Chapin. D.M.; Fuller. C.S.; and  Pearson. G.L.(1974), "Study of Deleption Region Collection in Solar Cells" J.Appl.Phys,Vol. 25,p. 676.

Mitsa. A.V.; Mitsa. V.M. and Uhrin. A.M. (2005), "Modelling of Spectral Characteristics of Inhomogeneous (Gradient) Antireflection Coating Based on Chalcogenide Glasses", Chalcogenide Letters, Vol.2, p. (5-7).

Rasheed. H.G. (1996), "Design and Optimization of Thin Film Optical Filters with Applications in Visible and Infrared Regions", Ph.D. Thesis, Al-Mustansiriyah University.

Simeonov. S.S.; Kafedjisika. E.I. (1987),"Solar Cell", p.118.

Sze. S.M. and Kwok.K.Ng. (2007)," Physics of Semiconductor Devices",3rd edition, Johnwiley& Sonic. Inc.

Townsed. S. W.(2000)," Development of high efficiency polycrystalline CdS/CdTe", Solar cell,Ph.D thesis, Colorado school.

# Text boxes

الشكل (1) يوضح مخطط تصاميم الخلايا الشمسية الثلاثة

التصميم (أ)

GaAs

TiO2

glass

التصميم (ب)

GaAs

…...….….. (1)

TiO2

glass

التصميم (ج)

GaAs

…...….….. (2)

HWT

glass

QWT

Non QWT

HWT

QWT

الشكل (6) تغير الانعكاسيـة مقابل الطول الموجي للتصميم (أ) باختلاف السمك البصري

الشكل (5) تغير الانعكاسيـة مقابل الطول الموجي للتصميم (أ) عندما يكون السمك البصري لايساوي ربع طول موجي

التصميم (ج)

الشكل (4) تغير الانعكاسيـة مقابل الطول الموجي للتصاميم (أ،ب،ج) عندما يكون السمك البصري نصف طول موجي

التصميم (ب)

التصميم (أ)

التصميم (ج)

الشكل (3) تغير الانعكاسيـة مقابل الطول الموجي للتصاميم (أ،ب،ج) عندما يكون السمك البصري ربع طول موجي

التصميم (ب)

التصميم (أ)

الشكل (2) تغير الانعكاسيـة مقابل الطول الموجي للتصميم (ج)