التقوية بدقائق السليكا (SiO2) وتأثيرها على الصفات الحرارية لراتنج البولي أستر غير المشبع

سليم جاسم عباس المعهد التقني – بابل

الخلاصة

يهدف البحث الحالي إلى دراسة  التغير في الموصلية الحرارية  لراتنج البولي أستر غير المشبع فعند إضافة مادة السليكا  (SiO2) كحشوة وبكميات وزنية مختلفة (10%،20%،30%) إلى هذا الراتنج ودراسة مدى تأثيرها على معامل التوصيل الحراري (k) لهذه المادة . ولتقويم مدى التغير في الخواص الحرارية لراتنج البولي أستر غير المشبع فقد إستخدمت معادلة فورير لحساب التغير في قيمة هذا المعامل للراتنج قبل إضافة مادة السليكا  وبعدها ، إذ أظهرت النتائج زيادة العزل الحراري للراتنج عن طريق إنخفاض قيمة معامل التوصيل الحراري بعد إضافة هذه المادة . وإزدادت قيمة العزل الحراري مع زيادة نسبة السليكا المضافة ، إذ تغيرت من (0.33 W/m.ºC) قبل إضافة الأُوكسيد إلى  (0.23 W/m.ºC) بعد إضافة (30%) من السليكا عند درجة حرارة  (50 ºC) وهي أفضل قيمة للأُوكسيد المضاف.

الكلمات الدالة : راتنج البولي أستر غير المشبع ، السليكا، الموصلية الحرارية .

Abstract

The objective of present research is to study the changing in thermal conductivity of unsaturated polyester resin by additive the silica material (SiO2) as a filler with different Weight  percent (10%,20%,30%)  to resin and study the effect of this additive on thermal conductivity coefficient (k) of the resin . Fourier equation was used to calculate the changing in thermal conductivity coefficient (k) for unsaturated polyester resin before addition silica material and after ,where the results show increased thermal insulation of the resin by reduced thermal conductivity coefficient value after addition this material . Also the value of thermal insulation increased with increasing of additive percentage of silica , Where it change from(0.33 W/m.ºC) before added oxide to (0.23 W/m.ºC) after addition (30%) from silica at temperature (50 ºC) which the best value from oxide additive .

Keywords: Unsaturated polyester resin , Silica , Thermal Conductivity .

المقدمة (Introduction) .

يمكن تعريف المواد العازلة (Insulation Materials) بأنها المواد التي تمنع أو تُعيق إنتقال الحرارة من السطح المتعرض للحرارة إلى السطح الأخر من جسم معين  ، ويعتمد مبدأ العزل الحراري على خفض إنتقال الحرارة عن طريق إستبدال ممر إنسياب الحرارة القصير ذي المقاومة الحرارية المنخفضة بممر طويل ذي مقاومة  مرتفعة ، وتُعد المُوصِلية الحرارية ( Thermal Conductivity)  من أهم الخواص التي تُراعى في حالة إختبار نوع العازل هي الخواص الحرارية ومن أهمها التي يجب أن تكون قيمتها واطئة في الكثير من التطبيقات [Ali,2003]. يمكن أن تضاف المواد العازلة إلى المواد الراتنجية على شكل حشوات (Fillers) أو طبقة طلاء (Coating) لخفض المُوصِلية الحرارية في درجات الحرارة العالية نسبياً . وبشكل عام تكون المُوصِلية الحرارية للراتنجات منخفضة بسبب إنعدام الإنتقال الإلكتروني فيها والذي هو أحد أساليب إنتقال الحرارة [Joshifumi,2001].

المواد المتراكبة   (Composite Materials).

تتكون المادة المتراكبة من دمج مادتين أو أكثر وتشمل الخلائط (Blends) والبلاستك
 (Reinforced Plastic) مختلفتي الخواص الميكانيكية والفيزيائية . إن عملية الدمج هذه تؤدي إلى الحصول على مادة جديدة ذات خواص هندسية وفيزيائية تختلف عن خواص المواد الداخلة في تركيبها . يعتمد الإستخدام العام للمادة المتراكبة بشكل كبير على الخواص الميكانيكية والفيزيائية لهذه المواد لذلك فإن دراسة هذه الخواص تحت تأثير القوى والأحمال في ظروف مختلفة يكتسب أهمية كبيرة لمعرفة مدى ملائمة هذه الخواص لمكان عمل هذه المواد . يوجد في الطبيعة الكثير من الأمثلة على المواد المتراكبة ومنها ألياف السليلوز مع مادة  الخشب [Halem,1999]. أما في الصناعة فإن تقوية الراتنجات بالألياف الصناعية هي الأكثر إنتشاراً. و لتصنيع مادة متراكبة يجب توفر مادتين هما :

- المادة الأساس           (Matrix Material) .

تكون مواد الأساس أما مواد معدنية متكونة من المعادن وسبائكها وتتميز بثقل وزنها ومتانتها العالية أو قد تكون مواد سيراميكية والتي تمتاز بخفة وزنها ومقاومتها المرتفعة لدرجات الحرارة العالية ولكنها ضعيفة المقاومة لقوى الصدم.  كذلك تكون المادة الأساس مواد بوليميرية وهي الأكثر إستعمالاً وإنتشاراً لِما تتميز به من خواص ميكانيكية وحرارية جيدة ، ومن الأمثلة على المواد البولميرية راتنج البولي أستر ,الإيبوكسي و الفينول [Michel,2007].

2- مادة التقوية          (Reinforcing Material) .

يجب توفر ميزتين أساسيتين في هكذا مواد وهي المقاومة العالية والمطيلية المنخفضة حتى تستطيع تقوية المواد  الأساس . هناك عدة طرق للتقوية منها التقوية بالدقائق ( (Particulate  والتي تكون بقطر أكبر من (1 µm) وبأشكال مختلفة منها الإبرية والكروية والقِشرية، كذلك تتم التقوية بالتشتت (Dispersed) ويكون قطر الدقائق المستخدمة أقل من(0.1µm ). أما أكثر أساليب التقوية شيوعاً فهي التقوية بالألياف((Fibers  نظراً لما تتميز به من قوة كبيرة مقارنة بالمواد الراتنجية ، وتكون الألياف بأنواع وأشكال مختلفة فمنها ما يكون بشكل مستمر أو مقَطعْ أو بشكل ظفائر محاكة [Autar,2006].

راتنج البولي أستر غير المشبع   (Unsaturated Polyester Resin) .

ينتمي راتنج البولي أستر غير مشبع إلى مجموعة الراتنجات المتصلدة بالحرارة حيث تتميز هذه الراتنجات بعدم إمكانية إعادة تشكيلها بالحرارة بعد تحولها إلى مادة صلبة نتيجة لتكون سلاسل بوليميرية طويلة متشابكة مع بعضها وهو ما يسمى بالربط التشابكي (Cross Linking) . يتصف راتنج البولي أستر بخواص حرارية جيدة إذ يتحمل الحرارة لغاية (260ºC) ويمتاز بمقاومة كهربائية ممتازة ومقاومة كيميائية للمذيبات والأحماض والأملاح ومقاوم للتآكل والتأثيرات البيئية ولكنه يتصف بالضعف والهشاشة . تستخدم راتنجات البولي أستر بشكل عام في المجالات التي ترتفع فيها درجة الحرارة إلى مدى كبير نسبياً ،و تستخدم في التطبيقات التي تتطلب جودة عالية في السطح حيث يعمل البولي أستر على منع تكون الإنكماش التفاضلي(Differential Shrinkage) الذي يسبب عدم إنتظام السطح في المواد المتراكبة ،وتضاف إلى الألياف الزجاجية  لصناعة هياكل القوالب ومكونات أجسام الطائرات والسيارات  وغيرها من الصناعات . [Michel,2007].

الحشوات    (Fillers ) .

يمكن تعريف الحشوات على إنها مواد معدنية أولا معدنية تضاف إلى المواد الراتنجية بنسب مختلفة لتغيير خواصها والحصول على خواص جديدة ومن الخواص التي يتطلب تغييرها وحسب الحاجة هي المقاومة،الجساءة، المتانة،المقاومة الحرارية والكهربائية وغيرها من الخواص. تضاف الحشوات إلى راتنج البولي أستر لغرضين الأول لتقليل الكلفة نظراً لكلفتها المنخفضة مقارنة مع الراتنج والغرض الثاني هو إستخدامها في تقوية الراتنج. تساعد الحشوات على إستخدام درجات حرارية عالية للتقسية حيث تعمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة عن طريق تقليل المواد الفعالة ، كذلك تقلل ميل الراتنج للتشقق خلال التقسية و خفض نسبة الإنكماش ومساعدتها على إنتاج سطوح مقولبة ناعمة [DeGarmo,2008]. تعتبر الحشوات المضافة إلى الراتنجات أحد أهم المواد السيراميكيـة والتي تعتبر من الحشوات الجيـدة لصلادتها المرتفعة ومقاومتها العالية للبلى ورديئة التوصيل للحرارة وتستخدم في العوازل الحرارية ومستقرة كيميائياً وإستقرارها في درجات الحرارة العالية. ومن المواد السيراميكية أُوكسيد السليكون (السليكا) ،أُوكسيد المغنيسيوم، الأُلومينا وغيرها.

قام الباحثان قحطان وعلي بدراسة تأثير أُوكسيد المغنيسيوم على المُوصِلية الحرارية لراتنج البولي أستر غير المشبع حيث تم زيادة العزل الحراري لهذا الراتنج بعد إضافة الأُوكسيد إليه [Kahtan , Ali,2004].

قامت الباحثات شيماء جابر ،سندس عباس ،وحنين زهير بدراسة تأثير التقوية بدقائق الألمنيوم على الموصلية الحرارية ومقاومة الصدمة لراتنج الفنيل أستر غير المشبع [Shaima, 2009]. قام الباحثون علي،علي ،وعبد الله بإضافة أُوكسيد المغنيسيوم إلى راتنج الإيبوكسي نوع كونبكسترا (EP-10) من أجل تحسين عزله للحرارة حيث أظهرت النتائج تحسن العزل الحراري للراتنج عن طريق إنخفاض قيمة الموصلية الحرارية بعد إضافة هذا الأُوكسيد [علي وآخرون ،2010]. درس الباحثان [Joshifumi and Keith]  أثر طلاء راتنج بولي فنيل سلفايد المقوى بألياف الكاربون بمادة أُوكسيد الألمنيوم – الغني بألومينات الكالسيوم على خواص المادة المتراكبة حيث أظهرت النتائج تحسن الخواص الميكانيكية والحرارية ومقاومة التآكل بعد الإضافة [Joshifumi,2001].

المُوصِلية الحرارية((Thermal Conductivity

## يُعبر عن قدرة المادة على التوصيل الحراري بالمُوصِلية الحرارية وهي مرتبطة بوجود فرق في درجات الحرارة بين سطحين حيث تنتقل الحرارة من السطح الأعلى حرارة درجة إلى السطح الأقل الحرارة . وعلى هذا الأساس يمكن تعريف المُوصِلية الحرارية على إنها كمية الحرارة المنتقلة عبر وحدة المساحة خلال وحدة الزمن عند وجود تدرج حراري بين سطحين مقداره درجة حرارية واحدة. تختلف آلية التوصيل الحراري من مادة إلى أخرى وحسب حالة المادة(صلبة،سائلة،غازية) والذي من خلاله تُصنف المادة على إنها مُوصلة أو عازلة [Incropera,1996]. تعتمد المُوصِلية الحرارية في الراتنجات على عدة عوامل هي : توجيه الجزيئات ،الحجم البلوري ، ودرجة النقاوة. في المواد غير المعدنية ومن ضمنها الراتنجات يكون إنتقال الإلكترونات ضعيفاً (وهو أحد أساليب إنتقال الحرارة) أو لا يكون هناك إنتقال إلكتروني لذلك فإن التوصيل الحراري يتحدد بالإهتزازات الهيكلية   (Structure Vibration) وهذا السبب هو الذي يجعل من المواد الراتنجية أقل توصيلاً للحرارة من  المعادن [Halem,1999] .

الجزء العملي    (Experimental Work) .

يتضمن الجزء العملي على ما يلي :

أولاً- المواد المستخدمة في البحث .

إستخدم في هذا البحث المواد الآتية :

1- راتنج البولي أستر (SIROPOL 8340-PI) :يُصلد هذا الراتج بإضافة مادة بيروكسيد مثيل أثيل كيتون  (MEKP)  إليه بنسبة (2%).

2- السليكا (SiO2): إستخدمت السليكا أو أُوكسيد السليكون والتي تُعد من الأكاسيد السيراميكية بحجم حبيبي (8 µm)  ونقاوة (99.5%) .

ثانياً- تحضير نماذج إختبار الموصلية الحرارية .

تكون هذه النماذج بقطر(25mm) وسمك (3mm) وهي تحضر كالآتي : تُخلط كمية من راتنج البولي أستر غير المشبع مع المادة المعجلة والتي تحتوي على دقائق الكوبالت الفعال بنسبة (0.5%)  بعدها تضاف المادة المصلدة (MEKP) بنسبة (%2) .ويضاف أُوكسيد السليكون إلى الخليط بنسب وزنية مختلفة (10%،20%،30%) ويخلط هذا المزيج جيداً ثم يصب في القالب وتترك فيه لتتصلب بشكل نهائي ، بعدها تستخرج من القالب وتوضع في فرن درجة حرارته (75ºC)  ولمدة ساعتين لإكمال التصلب .

ثالثاً- قياس الموصلية الحرارية .

يمكن إستخدام قانون فورير(  Fourier Law) في حساب معامل التوصيل الحراري k) ( وينص هذا القانون على :

حيث :

k = معامل الموصلية الحرارية ويقاس بوحدات ( W/m.ºC )

Q = كمية الحرارة المارة لوحدة الزمن وتقاس بوحدات ( W )

A = مساحة مقطع إنسياب الحرارة وتقاس بوحدات       (m2)

= التدرج الحراري نسبة للمسافة ويقاس بوحدات ( ºC/m )

الشكل رقم ( 1 ) يوضح جهاز قياس المُوصِلية الحرارية  ((Heat Conduction Unit  والمصنع من قبل شركة P.A.Hilton Ltd England)) .

النتائج والمناقشة (Results & Discussion).

الشكل رقم (2) والذي يمثل الموصلية الحرارية لراتنج البولي أستر غير المشبع (SIROPOL 8340-PI) ، حيث تبدأ الموصلية بالإرتفاع مع زيادة درجة الحرارة ويرجع السبب في ذلك إلى الإهتزازات في الهيكل الداخلي للراتنج التي تزداد بإرتفاع درجة الحرارة [Bogomolov,2003]. إن هذه الإهتزازات تبدأ بالإنخفاض عند إضافة الحشوات إلى الراتنج والتي تعمل على إعاقة الإهتزاز وبالتالي إنخفاض قيمة الموصلية الحرارية .

الشكل رقم (3) يمثل الموصلية الحرارية لراتنج البولي أستر غير المشبع مضافاً إليه (10%) من مادة السليكا ، إذ تزداد نسبة العزل الحراري نتيجة لإعاقة الإهتزاز الهيكلي الداخلي من الأُوكسيد ، إضافة إلى إن مادة السليكا رديئة التوصيل للحرارة  نظراً لكونها من الأكاسيد السيراميكية[Kahtan , Ali,2004].

وتزداد قيمة العزل الحراري ونسبة إعاقة الإهتزازات مع زيادة نسبة السليكا المضافة وكما هو واضح من الشكل رقم (4) والذي يمثل الموصلية الحرارية لراتنج البولي أستر (SIROPOL 8340-PI) مضافاً إليه (20%) من مادة السليكا ، إذ تزداد العوائق لإنتقال الحرارة مع زيادة دقائق أُوكسيد السليكون [Teh, 2008].

إن هذا السلوك يستمر مع زيادة نسبة أُوكسيد السليكون المضافة وكما في الشكل رقم (5) والذي يمثل الموصلية الحرارية لراتنج البولي أستر (SIROPOL 8340-PI)  مضافاً إليه (30%) من مادة السليكا .

الإستنتاجات   (Conclusions) .

من خلال النتائج التي حصلنا عليها من إختبار الموصلية الحرارية المطبق على راتنج البولي أستر غير المشبع قبل إضافة مادة السليكا وبعدها تم التوصل إلى عدد من الإستنتاجات هي :

- إنخفاض الموصلية الحرارية للراتنج بإضافة مادة السليكا إليه ،إذ تغيرت من (0.33 W/m.ºC) قبل إضافة الأُوكسيد إلى  (0.23 W/m.ºC) بعد إضافة (30%) من السليكا عند درجة حرارة      (50 ºC).

- زيادة معدل العزل الحراري مع زيادة نسبة السليكا المضافة إلى الراتنج.

المصادر       (References) .

علي إبراهيم الموسوي ، علي جاهل سلمان ،عبد الله فياض عبد السادة ” إستخدام الحشوات السيراميكية لتحسين العزل الحراري للراتنجات المتصلبة بالحرارة ، وقائع المؤتمر العلمي العالمي لهيئة التعليم التقني /الكلية التقنية – النجف ،12-14- نيسان-2010 صفحة 75-82.

Ali Ibrahim Moslem “ Study Using of Antimony Trioxide Material as a Flame Retardant Material ”, M.Sc Thesis , Babylon University , Iraq , 2003 .

Autar K. Kaw “Mechanics of Composite Materials” , 2nd  Edition , Taylor & Francis Group, LLC , 2006.

Bogomolov V. and Kartenko N. “Thermal Conductivity of the Opal- Epoxy Resin Nanocomposite ” , Physics of the Solid State , Vol 45,No 5,PP.957-960, 2003.

DeGarmo, E.P.; J.T. Black, and R.A. kohser “ Materials and processes in Manufacturing ” , 10th  Edition , john Wiley & Sons , 2008 .

Halem, Ali Hoby “ Improvement Properties of Reinforced Plastic   Materials ”, M.Sc Thesis , Engineering College , Babylon University , Iraq,1999.

Incropera F.P and DeWitt D.P., “Introduction to Heat Transfer”, 3rd Edition, John Wiley &Sons , 1996.

Joshifumi Sugama and Keith Gawlik “ Filler Materials for Polyphenylenesulphide Composite Coatings ”, Conference, California, August , 2001.

Kahtan K.Al-Khazraji , Ali I.Al-Mosawi “Effect Study of Magnesium Oxide on Thermal Conductivity of Unsaturated Polyester Resin” , Journal of Babylon University , Engineering Sciences ,  Vol 9 , No 5 , pp.867 – 876, 2004.

Michel Biron “ Thermoplastics and Thermoplastic Composites ” , 1st Edition , Elsevier , 2007 .

## Shaima j. Karim, Sundos A. Jasem, Hanin Z. Naji “Studying of Thermal Conductivity and Impact Strength for Unsaturated Polyester Material Reinforced  by Aluminum Particles” , The Iraqi Journal For Mechanical And Material Engineering, Special Issue (A) ,1st  Conference of Engineering College, Babylon University .pp.83 – 94, 2009.

Teh, P. L.; M. Jaafar, H. M. Akil, K. N. Seetharamu, A. N. R. Wagiman, K. S. Beh, “Thermal and mechanical properties of particulate fillers filled epoxy composites for electronic packaging application ”, Polymers for Advanced Technologies, Volume 19 ,Issue 4 ,PP. 308-315 , 2008 .

# Text boxes

Temperature, ºC

Thermal Conductivity, k (W/m. ºC)

الشكل رقم (3) : الراتنج +(10%) SiO2

Temperature, ºC

Thermal Conductivity, k (W/m. ºC)

الشكل رقم (5) : الراتنج +(30%) SiO2

الشكل رقم (4) : الراتنج +(20%) SiO2

Temperature, ºC

Thermal Conductivity, k (W/m. ºC)

الشكل رقم (2) : راتنج البولي أستر غير المشبع

Thermal Conductivity, k (W/m. ºC)

Temperature, ºC

الشكل رقم (1) : جهاز قياس الموصلية الحرارية